深圳市沃德一佳科技有限公司

- 产品规格书

名称:  Φ5草帽有边白发白短脚

型号:  5DWWVA-NCB-KE1

Φ5草帽有边白发白短脚规格书

- 型号材料指南:

| 产品型号 | 材 质 | 胶体颜色 | 发光颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5DWWVA-NCB-KE1 | InGaN | 水透明 | 正白光 |

- 外形尺寸:

附注：

- 所有的尺寸单位为毫米；

- 除特殊要求指出外，公差为± 0.25；

- LED灯是主要是由芯片和环氧树脂组成;

- 使用本产品时，注意使用的额定工作条件，未按有关指示操作不当，我司不承担责任；

- 此产品注意静电保护

最大额定工作环境（测试环境温度25℃）

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 | PD | 120 | mW |
| 反向电压 | VR | 5 | V |
| 正向电流 | IF | 20 | mA |
| 反向漏电流 | IR | <5 | µA |
| 正向峰值电流 | If(Peak) | 30 | mA |
| 工作温度 | Topr | -25 to +85 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40 to +100 | ℃ |
| 焊锡温度 | Tsol | 浸焊： 260 ℃ 5秒 |  |

电子光学特性 （测试环境温度25℃）

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小. | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向电压 | VF | If=20mA | 3.0 | - | 3.6 | V |
| 主波长 | λP | If=20mA | - | - | - | nm |
| 色度坐标值： X轴 | X | If=20mA |  | - |  |  |
| 色度坐标值： Y轴 | Y | If=20mA |  | - |  |  |
| 光强 | IV | If=20mA | 1800 | 2200 | 2500 | mcd |
| 光通量 | LM | If=20mA | 6.0 | 6.5 |  | Lm |
| 视角 | Δθ | If=20mA | - | 110 |  | deg |
| 色温 | Tc | If=20mA | 6000 | 6500 | 7000 | K |

光学特性曲线