深圳市沃德一佳科技有限公司

- 产品规格书

名称: 5050 型贴片正白光

型号: JG-5050WWSX-NCB

- 5050型贴片正白光规格书

产品应用

■  室内照明：日光灯管、灯条

■  商业照明显示：广告字、广告灯箱

■  LCD 背光源

■  装饰照明：柔性灯条

■  汽车内部辅助照明

■  其它照明和显示类

- 型号材料指南：

| 产品型号 | 材 质 | 胶体颜色 | 发光颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| JG-5050WWSX-NCB | InGaN | 雾黄色 | 正白光 |

- 外形尺寸:

附注：

- 所有的尺寸单位为毫米；

- 除特殊要求指出外，公差为± 0.25；

- LED灯是主要是由芯片和环氧树脂组成;

- 使用本产品时，注意使用的额定工作条件，未按有关指示操作不当，我司不承担责任；

- 此产品注意静电保护

最大额定工作环境（测试环境温度25℃）

| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功 耗 | PD | 510 | mW |
| 反向电压 | VR | 5 | V |
| 正向电流 | IF | 50 | mA |
| 反向漏电流 | IR | <5 | µA |
| 正向峰值电流 | If(Peak) | 80 | mA |
| 工作温度 | Topr | -25 to +85 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40 to +100 | ℃ |
| 焊锡温度 | Tsol | 浸焊： 260 ℃ 5秒 |  |

电子光学特性 （测试环境温度25℃）

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小. | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向电压 | VF | If=60mA | 2.9 | - | 3.4 | V |
| 主波长 | λP | If=60mA | - | - | - | nm |
| 色度坐标值： X轴 | X | If=60mA |  | 0.31 |  |  |
| 色度坐标值： Y轴 | Y | If=60mA |  | 0.33 |  |  |
| 光强 | IV | If=60mA | - | - | - | mcd |
| 光通量 | LM | If=60mA | 22 | 24 | 26 | Lm |
| 视角 | Δθ | If=60mA | - | 110 |  | deg |
| 色温 | Tc | If=60mA | 6000 | 6500 | 7000 | K |

光学特性曲线

测试电路

操作警惕

- 超大电流防范

- 顾客必须应用电阻器保护，否则轻微的电压变化将导致电流大改变（引发爆炸）

2.贮藏

2.1产品的存储条件如下:

湿度：60% R.H Max.

温度：5℃~30℃(41℉~86℉)

2.2 密封袋保质期：开包后1个月在＜5℃~30℃和＜30% R.H.

产品必须在一周内使用，或拉链密封≦20R.H的条件下存储.

3. 烘烤

建议当包装拆封24小时后在软焊前烘烤. 其条件如下：

3.1 70±5℃ x(12~24hrs)和 ＜5%RH 卷轴类型

3.2  120±5℃ x(1hr~2hr), 散装类型

3.3  150±5℃ x(30min～1hr)散装类型